2. pielikums

“Drupinātas grants iegāde Dundagas pagasta pārvaldes

autoceļu uzturēšanas darbiem”, identifikācijas Nr. TNPz 2022/35

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

* 1. Minerālo materiālu maisījums (no drupinātas grants) paredzēts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem.
  2. Prasības un testēšanas metodes izvirzītas atbilstoši: Standarts LVS EN 933-1, *Minerālmateriālu ģeometrisko īpašību testēšana. 1.daļa: Daļiņu izmēra sadalījuma noteikšana. Sijāšanas metode*.

1. **Tehniskās minerālo materiālu maisījuma prasības\*:**

**2.1. MINERĀLO MATERIĀLU MAISĪJUMS (NO DRUPINĀTAS GRANTS) AR IZMĒRU *d/D=0/32s, LA40***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | **Tehniskā specifikācija** | **Minimālās prasības** | **Pretendenta piedāvājums** | **Apjoms tonnās** (*plānotais apjoms līguma izpildes laikā*) | **Pretendenta derīgo izrakteņu atradnes/krautnes adrese, (novads, pašvaldības nosaukums, ielas (vietas/atradnes) nosaukums, nr.)** | **Pretendenta piedāvājums par 1 (vienu) tonnu *euro* bez PVN** |
| 2.1.1. | Izmērs | d/D=0/32s |  | 700 |  |  |
| 2.1.2. | Kopējā granulometriskā sastāva diapazona kategorija | GA85 |  |
| 2.1.3. | Smalkās frakcijas maksimālais saturs, masas %, kategorija | f 15 |  |
| 2.1.4. | Rupjo minerālmateriālu drupināmība, Losandželosas koeficienta maksimālo vērtību kategorija | LA40 |  |

**2.2. MINERĀLO MATERIĀLU MAISĪJUMS *d/D=0/11, LA40***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Tehniskā specifikācija** | **Minimālās prasības** | **Pretendenta piedāvājums** | **Apjoms tonnās** (*plānotais apjoms līguma izpildes laikā*) | **Pretendenta derīgo izrakteņu atradnes/krautnes adrese, (novads, pašvaldības nosaukums, ielas (vietas/atradnes) nosaukums, nr.)** | **Pretendenta piedāvājums par 1 (vienu) tonnu *euro* bez PVN** |
| 2.2.1. | Izmērs | d/D=0/11 |  | 300 |  |  |
| 2.2.2. | Kopējā granulometriskā sastāva diapazona kategorija | GA85 |  |
| 2.2.3. | Smalkās frakcijas maksimālais saturs, masas %, kategorija | f NR |  |
| **KOPĀ 2.1 -2.2.EUR bez PVN** | | | | | |  |
| **PVN 21%** | | | | | |  |
| **KOPĀ ar PVN** | | | | | |  |

\* Pretendentam, iesniedzot savu tehnisko piedāvājumu, ir nepieciešams papildus iesniegt arī par konkrēto minerālo materiālu maisījumu kvalitāti apliecinošu dokumentu.

Pretendenta likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |